VERNICIATURA: tipo di prova, descrizione e norme di riferimento

1.Abrasione ad umido (Scrub test) Monitoraggio della superficie di un film di pittura, vernice e prodotti affini sottoposto ad abrasione a umido con spazzole.Resistenza al fronte umido.

Norme: ASTM D2486, DIN 53778.

2.  Abrasione superficiale con abrasimetro tipo Taber. Determinazione del grado di abrasione superficiale prodotta da un disco smerigliato mediante apparecchio Taber su un film di pittura, vernice e prodotti affini.

Norme: E 15, BS 3900, ISO 4586, DIN 53754, ASTM C501

3.Abrasione superficiale con abrasimetro a caduta di sabbia. Determinazione del grado di abrasione superficiale prodotta dalla sabbia in caduta su un film di pittura, vernice e prodotti affini.

Norma: ASTM D968, DIN 1164, NF J17-093, FTMS 141b M 6191

4.Aderenza (a quadrettatura). Determinazione dell’adesione di un film di pittura, vernice e prodotti affini al supporto mediante aderometro a quadrettatura.

Norme: DIN 53151, ISO 2409, BS 3900, SIS 184172

5.Aderenza (a trazione). Determinazione dell’adesione di un film di pittura, vernice e prodotti affini al supporto mediante aderometro a trazione.

Norme: ASTM D4541, ISO 4624, UNICHIM 810

6.Assorbimento di acqua Determinazione dell’assorbimento di acqua su provini solidi.

Norme: DIN 52617, UNI 8307

7.Buccia d’arancia Misura e valutazione della bucciatura di un film di vernice mediante misuratore di orange peel.

8.Brillantezza (Gloss). Misura dell’indice di brillantezza di una superficie mediante glossmetro multiangolo 20°/60°/85°.

Norme: DIN 67530, ISO 2813, ASTM D523, UNI 9389

9.Corrosione a nebbia salina. Determinazione della resistenza di un film di pittura, vernice e prodotti affini alla corrosione in atmosfera satura di umidità e NaCl.

Norme: DIN 50012, ASTM B117, ASTM B 368T CASS, ISO 1456

10.Corrosione accelerata in camera umidostatica(Dry Corrosion Test Cabinet DCTC)  Determinazione della resistenza di un film di pittura, vernice e prodotti affini alla corrosione in condizioni di temperatura e umidità controllate.

Norme: UNI 8784-8744.

11.Corrosione e resistenza all’aggressività chimica(Kesternich Test). Determinazione della resistenza di un film di pittura, vernice e prodotti affini alla corrosione in atmosfera satura di umidità e SO2.

Norme: DIN 50018, ISO 3231, ASTM D2247, BS 3900.

12.Determinazione della permeabilità all’anidride carbonica. Determinazione della permeabilità di un film di pittura, vernice e prodotti affini alla CO2.

13.Determinazione della resistenza alla crescita di muffe. Determinazione della resistenza di un film di pittura, vernice e prodotti affini alla crescita di muffe.

Norme: ASTM D3273, UNI 9805.

14.Determinazione granulometrica.  Misura della granulometria di una polvere per via meccanica mediante setacciatore analitico.

15.Durezza (Buchholz). Determinazione della durezza del film di una pittura, vernice e prodotti affini mediante durometro Buchholz.

Norme: DIN EN ISO 2815

16.Durezza (Matite). Determinazione della durezza del film di una pittura, vernice e prodotti affini mediante durometro a matite.

Norme: ASTM D 3363

17.Durezza (Persoz-Konig). Determinazione della durezza del film di una pittura, vernice e prodotti affini mediante pendolo Persoz-Konig.

Norme: ASTM D4366, DIN 53 157, ISO 1522, NFT 30 016

18.Essiccamento per pitture spartitraffico(Traffic Wheel Test).  Determinazione del comportamento in essiccamento delle pitture spartitraffico.

Norme: ASTM D711-89, BS 6044

19.Essiccazione di una resina(Drying recorder). Determinazione del tempo di seccaggio di una resina mediante registratore automatico.

Norme: ASTM D5895.

20.Flessione. Monitoraggio della superficie di un film di una pittura, vernice e prodotti affini sottoposto a flessione con mandrino conico.

Norme: ASTM D522 41, DIN EN ISO 6860, UNICHIM 645

21.Grindometria. Determinazione della finezza di macinazione mediante grindometro.

Norme: ASTM D333, D1210, D1316, FTMS 141a 4411

22.Imbutitura. Monitoraggio della superficie di un film di una pittura, vernice e prodotti affini sottoposto ad imbutitura.

Norme: DIN 53156, ISO 1520, BS 3900, SIS 184177, NFT 30019, UNI 8900

23.Invecchiamento accelerato alle radiazioni UV (QUV Test). Valutazione della resistenza di pitture, vernici e prodotti affini all’esposizione prolungata ai raggi UV.

Norme: ISO 4892, ASTM G53, D4587, D4799

24.Invecchiamento accelerato alle radiazioni UV (QUV Test). Valutazione della resistenza di pitture, vernici e prodotti affini all’esposizione prolungata ai raggi UV.

Norme: ISO 4892, ASTM G53, D4587, D4799

25.Permeabilità al vapore(Payne Permeability Test). Determinazione del grado di permeabilità all’umidità di pitture, vernici e affini.

Norme: ASTM D1653, BS 3900, ISO 7783/1, G9, DIN 52616, UNI 9396

26.Peso specifico. Misura del peso specifico di una pittura, vernice e prodotti affini mediante picnometro.

Norme: ASTM D1475, DIN 53217, ISO 2811

27.Resistenza agli alcali e agenti chimici Determinazione della resistenza di pitture e vernici agli agenti chimici

Norme: ASTM D1647, ASTM D543, UNI ISO 175.

28.Resistenza all'impatto. Monitoraggio della superficie di un film di una pittura, vernice e prodotti affini sottoposto ad urto per caduta di un peso.

Norme: ASTM D2794, ISO 6272, DIN 55669

29.Shock termico (Cold Check Test). Determinazione della resistenza di un film di una pittura, vernice e prodotti affini al rapido cambio di temperatura.

30.Spessore di un film a secco. Misura dello spessore a secco di un film di una pittura, vernice e prodotti affini mediante spessimetro digitale ferroso-non ferroso.

Norme: DIN 50981, ISO 2178, ASTM B 499, BS 5411 P.2

31.Spessore di un film a umido.  Misura dello spessore ad umido di un film di una pittura, vernice e prodotti affini mediante spessimetro.

Norme: DIN 50981, ISO 2178, ASTM B 499, BS 5411 P.2

32.Determinazione della concentrazione volumica dei solidi (PVC) Determinazione della concentrazione volumica dei solidi (PVC) in pitture e vernici.

Norme: UNICHIM 626

33.Contenuto di perline Determinazione del contenuto di perline di vetro in una pittura spartitraffico.

34.Prova di sfarinamento Determinazione del grado di sfarinamento di pitture e vernici.

35.Tensione superficiale Determinazione della tensione superficiale di un liquido e/o fluido viscoso mediante dinometro computerizzato.

36.Tester per forno a gradienti Mappatura dei gradienti di temperatura che si creano in forno durante l’essiccamento di una vernice. Simulazione della verniciatura industriale a forno

37.Viscosità (Brookfield). Misura della viscosità mediante l’uso di viscosimetro Brookfield.

Norme: ASTM D789, D1638, D1824, D2196, D2669, D2983, D4016, D4287 DIN 51398, ISO 2884

38.Viscosità (Ford). Misura della viscosità mediante l’uso di coppe a deflusso tipo Ford (Ford 4 e Ford 8).

Norme: ASTM D 333, D 365, D 1200

39.Viscosità (Stormer-Krebs). Misura della viscosità mediante l’uso di viscosimetro Stormer-Krebs.

Norme: ASTM D562, D856, D1131

40.Velatura Determinazione del grado di velatura di un film di vernice e materiali affini mediante analizzatore-misuratore di haze.

41.Diagramma di Kunzell Realizzazione del diagramma di Kunzell

42.Prova di appiccicosità Valutazione del grado di appiccicosità di un film di pittura, vernice o materiali affini

43.Prova di allungamento Determinazione della resistenza all’allungamento di un film di pittura, vernice o materiali affini

44.Resistenza alla formazione di cavillature Determinazione della resistenza di un film di pittura, vernice o materiali affini alla formazione di cavillature (CRACK BRIDGING)

45.Pulibilità Valutazione della punibilità di un film di pittura, vernice o materiali affini sottoposto ad abrasione ad umido

46.Ingiallimento Valutazione dell’ingiallimento di un prodotto verniciante conservato al buio

47.Ciclo Gelo-disgelo Valutazione della resistenza di un film di pittura, vernice o materiali affini sottoposto a shock termico.

48.Ciclo sole-pioggia Valutazione della resistenza di un film di pittura, vernice o materiali affini sottoposto a ciclo sole pioggia.

49.Ciclo sole-pioggia con pioggia acidula. Valutazione della resistenza di un film di pittura, vernice o materiali affini sottoposto a ciclo sole pioggia con pioggia acidula.

50.Ciclo sole-pioggia con pioggia salina. Valutazione della resistenza di un film di pittura, vernice o materiali affini sottoposto a ciclo sole pioggia con pioggia salina.

51.Protocollo VAA Determinazione dei criteri di ecocampatibilità per prodotti murali da utilizzare in ambienti per alimenti.

52.Misura di RL  Misura di RL (retroriflessione notturna) bagnato o asciutto.

53.Misura di Qd Misura di Qd (retroriflessione diurna) bagnato o asciutto.

54.Misura di SRT Misura di SRT (Skid Resistance Test) bagnato o asciutto

55. Certificazione incapsulamento amianto Incapsulamento di manufatti in cemento-amianto secondo la norma UNI 10686 (CERTIFICATO TIPO A – a vista per esterno

56. Determinazione del VOC Determinazione del VOC (concentrazione organica volatili) di un prodotto verniciante

57. Presa di sporco Determinazione della presa di sporco di un PV (UNI 10792)

58. Determinazione dei criteri 7,8 ecolabel